POLYDUR

# Text boxes

# Product Code / Codes Produits / Produkt-Nummer

Base : 	Polydur

Hardener / Durcisseur / Härter:	 Aliphatic HS or Aromatic HS

Thinner / Diluant / Verdünnungen: DS 52 – for 2K polyurethane products

Product Description / Description Produits / Produktbeschreibung

Polyuretanové konečné kabáty formulovány tak, aby malovat výroba a průmyslové údržby. Crosslinking agenta alifatických povahy, poskytuje vynikající odolnost a UV stabilita

Application / Application / Spritzverfahren

Base

Hardener/

Durcisseur/

Härter

Thinner /

Diluant/

Verdünnung

20°

Drying / Séchage / Trocknung

@20°C	15-20 mins

@20°C	30-40 mins

@20°C	8-12 H

Properties / Propriétés / Eigenschaften

@20°C 140 / 180 s (Ford 4)

cf : Colour Database

60-80 µ each coat

5-7 m²/Kg

150-200 g/m²

1,10-1,20

@60°     very glossy>80 %

Hydroxyl polyester resin

100               100

50                              40

5-10%	       5-10%

8 Hours / Heures / Stunden

Primer / Apprêt / Grundierung

UNIEPOX IDRODUR/EPOBOND

Fluid tip/Buse/Düsengröße:

1,6-1,8 mm

Airmix / Airless

Fluid tip/Buse/Düsengröße:

13/50

OK

OK

The technical data presented in this bulletin is based upon information believed by PPG UNIVER to be  currently accurate. However, no guarantees of accuracy, comprehensiveness, or performance are given or implied. Continuous improvements in coatings technology may cause future technical data to vary from  what is in this bulletin. Contact your  PPG UNIVER representative for the most up-to-date  information.

Poids / Weight / Gewicht: 53 %

Volume / Volumen /

43 %

SHELF LIFE / PEREMPTION/ VERJÄHRUNG:

In original non opened can

Dans son conditionnement d’origine

Im ungeöffneten Original-Gebinde

Base :

1 Year / An / Jahr

Hardener / Durcisseur / Härter :

6 Month / Mois / Monat